2021年常州市水泥产品质量

监督抽查情况分析报告

常州市市场监督管理局

2021年4月

目 录

一、2021年产品质量市级监督抽查总体情况………………………………………2

二、2021年产品质量市级监督抽查呈现特点………………………………………2

三、2021年产品质量市级监督抽查情况综合分析…………………………………3

（一）产品质量抽查情况 ……………………………………………………………3

1、不同产品类别监督抽查情况………………………………………………………3

2、不同抽样地区监督抽查情况………………………………………………………4

（二）产品质量抽查结果分析……………………………………………………7

（三）产品质量不合格原因分析……………………………………………………9

# 四、消费建议………………………………………………………………10

# 一、2021年产品质量市级监督抽查总体情况

2021年，常州市市场监督管理局结合本地实际，坚持“问题导向、程序科学、结果公正、处理有效”的原则，对全市各区、市开展了水泥产品质量市级监督抽查工作。

此次监督抽查对象为本市生产企业及流通领域，共抽查产品28批次，合格27批次，综合合格率为96.4%。生产领域在生产企业抽样21批次，合格率21批次，合格率为100%；流通领域在市场实体店购样7批次，合格率7批次，合格率为85.7%。

2021年水泥产品市级监督抽查总体情况

# 二、2021年产品质量市级监督抽查呈现特点

本次计划抽查流通领域7批次，企业28批次，由于水泥产品市零售商店不多，一般批量不大，故本次领域的水泥任务安排了7个批次。历年的监督抽检任务一般关注重点在生产企业，所以市售水泥相对监管会薄弱些，本次抽检了解到不同领域的水泥质量状况。

# 三、2021年产品质量市级监督抽查情况综合分析

## （一）产品监督抽查情况

此次监督抽查共计1批次产品不合格，不合格项目为强度（抗压强度、抗折强度）。

## 1、不同产品类别监督抽查情况

表1 不同产品类别监督抽查情况表

| 序号 | 产品类型 | 批次数 | 合格数 | 合格率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用水泥 | 13 | 13 | 100% |
| 2 | 砌筑水泥 | 15 | 14 | 93.3% |

## 2、不同抽样地区监督抽查情况

此次监督抽查涉及流通领域和生产企业，流通领域包括常州市内钟楼区、武进区、新北区、天宁区、金坛区、溧阳市、经济技术开发区各1批次，共7批次产品有1批次产品不合格，批次合格率为85.7%。生产领域抽查样品21批次，合格21批次，合格率为100%，本次抽检范围为常州辖区内，现将抽检产品合格率进行统计分析：

表2不同抽样地区监督抽查情况

| 序号 | 地区 | 实际抽样数 | 合格批次数 | 不合格批次数 | 合格率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流通领域 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| 2 | 生产企业 | 21 | 21 | 0 | 100% |

3、不同抽样地区监督抽查情况

表3 不同抽样地区产品抽查合格率情况表（流通）

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛区流通 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 经济开发区 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 3 | 溧阳市流通 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4 | 天宁区流通 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 5 | 武进区流通 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 6 | 新北区流通 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | 钟楼区 | 1 | 1 | 0 | 100% |

表4 不同抽样地区产品抽查合格率情况表（生产）

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市生产 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 2 | 武进区生产 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 3 | 金坛生产 | 3 | 3 | 0 | 100% |

表5 不同生产地区产品抽查合格率情况表（生产）

| 序号 | 抽样品种 | 溧阳 | 武进 | 金坛 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑水泥 | 5 | 4 | 0 | 100% |
| 2 | 通用硅酸盐水泥 | 6 | 3 | 3 | 100% |

## 产品质量抽查结果分析

1、本次水泥产品任务共检测了14项目，检测了三氧化硫、氧化镁、烧失量3项化学分析，氯离子含量和水溶性六价铬2项有害物质含量，保水率、凝结时间、安定性、强度等4项物理分析和放射性检测1项。从检验结果来看，本次有一批次砌筑水泥强度不合格，其他项目指标均为合格。水泥的强度是评价水泥质量的重要指标，是划分水泥强度等级的依据。

a、砌筑水泥执行的是GB/T3183-2017标准，标准规定水泥3天抗折强度为2.5MPa,3天抗压强度为10.0MPa,28天抗折强度为5.5MPa,28天抗压强度为32.5 MPa，本次不合格批次检验结果为3天抗折强度为1.6MPa,3天抗压强度为6.2MPa,28天抗折强度为5.3MPa,28天抗压强度为21.6MPa，不符合标准规定的要求。

b、强度不合格的危害性

水泥的强度是评价水泥质量的重要指标，是划分水泥强度等级的依据。水泥的强度是指水泥胶砂硬化试体所能承受外力破坏的能力，用MPa（兆帕）表示。它是水泥重要的物理力学性能之一。水泥强度通常检测不同龄期的试块的强度，一般分抗压强度、抗折强度。

c、不合格产品批次数，在不合格产品总数中所占比例

此次产品质量监督抽查28批次产品，不合格1批次，问题发现率为3.6%。不合格产品为砌筑水泥1批次，本次共抽检砌筑水泥15批次，不合格项目为抗折、抗压强度，占砌筑水泥不合格比例为6.7%。

（三）产品质量不合格原因分析

此次产品质量监督抽查28批次产品，不合格1批次，问题发现率为3.6%。不合格产品为流通领域抽取的1批次砌筑水泥，不合格项目均为强度（抗压强度、抗折强度）。建议以后的监督抽查要一直加强对此类项目的管控，不合格主要原因分析如下：

1、进厂原材料质量不稳定，特别是熟料；

2、进厂原材料控制力度差；

3、出厂水泥质量控制不严谨；

4、生产设备成旧，工艺落后；

近些年，随着水泥产品生产许可证的实施和政府监管部门有力的监管，水泥产品质量有所提升，企业质量和自律意识有所提高，但有关水泥产品的质量安全事件也频有发生和报道。

# 四、消费建议

使用者在购买水泥时，可根据使用场所和使用环境来选购。

水泥的选用：

1、一般地上土建工程，优先选用普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥；可以选用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。

2、在气候干热地区使用的工程，优先选用普通硅酸盐水泥；可以选用矿渣硅酸盐水泥；不得使用火山灰质硅酸盐水泥。

3、大体积混凝土工程，优先选用硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥；可以选用火山灰质硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。

4、地下、水下混凝土工程，优先选用火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥；也可选用普通硅酸盐水泥。

5、在严寒地区施工的工程，优先选用高标号普通硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥、特快硬硅酸盐水泥；可以选用矿渣硅酸盐水泥、矾土水泥；不得使用火山灰质硅酸盐水泥。

6、严寒地区水位升降范围内的混凝土工程，优先选用高标号普通硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥、特快硬硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥；可以选用矾土水泥；不得使用火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。

7、早期强度要求较高的工程（≥C30混凝土），优先选用高标号普通硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥、特快硬硅酸盐水泥；可以选用高标号水泥、矾土水泥；不得使用火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、混合硅酸盐水泥。

8、大于C50的高强度混凝土工程，优先选用高标号水泥、浇注水泥；可以选用特快硬、快硬硅酸盐水泥、高标号普通硅酸盐水泥；不得使用火山灰质、矿渣、复合水泥。

9、耐酸防腐蚀工程，优先选用水玻璃耐酸水泥；可以使用硫磺耐酸绞结料；不得使用耐氨聚合物胶凝材料。

10、耐铵防腐蚀工程，优先选用耐铵聚合物胶凝材料，不得使用水玻璃耐酸水泥、硫磺耐酸胶结料。

11、耐火混凝土工程，优先选用低钙铝酸盐耐火水泥；可以使用矾土、矿渣硅酸盐水泥；不得使用普通硅酸盐水泥。

12、防水、抗渗工程，优先选用硅酸盐膨胀水泥、石膏矾土膨胀水泥；可以选用自应力（膨胀）水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。