2021年常州市涂料产品质量监督

抽查实施细则

1、范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的涂料（含溶剂型木器涂料、内外墙涂料、建筑涂料、工业涂料等）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1生产企业采样

在生产企业成品库中或者其确认场所随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品。抽样人员在受检企业成品仓库或者其确认场所，确定产品批次基数后随机抽样，并现场查验样品状态和数量。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

独立包装产品质量≤5kg时，同一批次产品抽样基数不少于20个独立包装，应尽量整包装抽取；在贮罐、大桶或其它较大容器中抽样，抽样基数不低于100kg，搅拌均匀后抽取样品。

溶剂型木器涂料：溶剂型聚氨酯涂料抽取主剂1kg/桶的样品2桶，固化剂及稀释剂按配比抽取适量样品2份。硝基涂料抽取0.8kg/桶的样品2桶，稀释剂按比例抽取适量样品2份。醇酸涂料抽取2kg/桶的样品2桶，稀释剂按比例抽取适量样品2份。潮（湿）气固化聚氨酯涂料抽取0.8kg/桶的样品2桶，稀释剂按比例抽取适量样品2份。

合成树脂乳液内墙涂料：抽样量为3kg/桶的样品2份；

外墙涂料面漆：抽样量应满足以下要求：a、单组分：抽取不低于3kg的样品2份；b、多组分：抽取主漆不低于3kg的样品2份，配套产品按配比抽取样品2份。

建筑涂料：聚氨酯防水涂料以同一类型15t为一批，不足15t时也作为一批（多组分产品按分配套组批）。在每批产品中随机抽取两组样品，第一组样品平均分成两份，重量各为5kg，用于检验及备用，第二组样品也平均分成二份，重量各为2kg，用于单项复验及备用单项复验。多组分产品按配比抽取，每一份样、每个组分应单独包装。聚合物水泥防水涂料以同一类型10t为一批，不足10t时也作为一批。在每批产品中随机抽取三组样品，第一组样品平均分成两份，重量各为6kg，用于检验及备用，第二、三组样品各平均分成二份，重量各为3kg，用于双倍单项复验及备用单项复验。液体组分及固体组分按配比抽取，每一份样、每个组分应单独包装。水乳型沥青防水涂料以同一类型5t为一批，不足5t时也作为一批。在每批产品中随机抽取三组样品，第一组样品平均分成两份，重量各为3kg，用于检验及备用，第二、三组样品各平均分成二份，重量各为1kg，用于单项复验及备用单项复验。每一份样、每个组分应单独包装。聚合物乳液建筑防水涂料以同一类型5t为一批，不足5t时也作为一批。在每批产品中随机抽取三组样品，第一组样品平均分成两份，重量各为4kg，用于检验及备用，第二、三组样品各平均分成二份，重量各为2kg，用于双倍单项复验及备用单项复验。每一份样应单独包装。

工业涂料：独立包装产品质量≤5kg时，同一批次产品随机抽取2个独立包装，若每个独立包装少于1kg，则抽取几份独立包装，总量不少于1kg。贮罐、大桶或其他较大容器中抽样，抽取不低于3kg/桶的样品。固化剂、稀释剂按配比适量抽取。

除建筑涂料外，以上所抽的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。

2.2实体店采样采样

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。样品按进货价购买，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。

抽样数量：购买2份独立包装产品，当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。所抽的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可。

3、检验依据

表 1 溶剂型木器涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判断依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 3 | 铅笔硬度 | GB/T 23997-2009 GB/T 23998-2009 HG/T 2240-2012 | GB/T 6739-2006 |
| 4 | 附着力 |  | GB/T 9286-1998 |
| 5 | 耐水性 |  | GB/T 23997-2009 GB/T 23998-2009 |
| 6 | 耐碱性 |  | GB/T 23997-2009 GB/T 23998-2009 |

表 2 内外墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判断依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 3 | 施工性 | GB/T 9756-2018 GB/T 9755-2014 | GB/T 9756-2018 GB/T 9755-2014 |
| 4 | 涂膜外观 |  |  |
| 5 | 低温稳定性 |  |  |
| 6 | 耐洗刷性 |  |  |
| 7 | 对比率（白色和浅色） |  |  |
| 8 | 耐碱性 |  |  |

表 3 建筑防水涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判断依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物 | GB/T 19250-2013 JC 1066-2008 | JC 1066-2008 |
| 2 | 甲醛 |  |  |
| 3 | 固体含量 | GB/T 19250-2013 GB/T 23445-2009 JC/T 408-2005 JC/T 864-2008 | GB/T 19250-2013 GB/T 23445-2009 JC/T 408-2005 JC/T 864-2008 |
| 4 | 拉伸强度 |  |  |
| 5 | 断裂伸长率 |  |  |
| 6 | 低温柔性 |  |  |
| 7 | 不透水性 |  |  |
| 8 | 粘结强度 |  |  |

表 4 工业涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判断依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB 24409-2020 GB 30981-2020 GB 38468-2019 | GB/T 23986-2009 GB/T 23985-2009 GB/T 34682-2017 |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯总和 |  | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 不挥发物含量 | GB/T 25251-2010 GB/T 25263-2010 GB/T 25264-2010 GB/T 27806-2011 HG/T 3668-2020 | GB/T1725—2007 |
| 4 | 密度 |  | GB/T 6750-2007 |
| 5 | 附着力 |  | GB/T 5210-2006 |
| 6 | 弯曲试验 |  | GB/T 6742—2007 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4、判定规则

4.1 依据标准

GB 18581-2020   木器涂料中有害物质限量

GB 18582-2020   建筑用墙面涂料中有害物质限量

JC 1066-2008    建筑防水涂料中有害物质限量

GB 24409-2020   车辆涂料中有害物质限量

GB 30981-2020   工业防护涂料中有害物质限量

GB 38468-2019   室内地坪涂料中有害物质限量

GB/T 38597-2020 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求

GB/T 23986-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法

GB/T 23985-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法

GB/T 34682-2017 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定

GB/T 23990-2009 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法

CCGF 411.1-2015 产品质量监督抽查实施规范 溶剂型木器涂料

GB/T 23997-2009   室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23998-2009   室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

HG/T 2240-2012  潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）

GB/T 6739-2006  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 9286-1998  色漆和清漆 漆膜的划格试验

CCGF 411.2-2015 产品质量监督抽查实施规范 合成树脂乳液内墙涂料

CCGF 411.3-2015 产品质量监督抽查实施规范 建筑用外墙涂料

GB/T 9756-2018   合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9755-2014   合成树脂乳液外墙涂料

CCGF 405.2-2015 产品质量监督抽查实施规范 建筑防水涂料

GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料

JC/T 864-2008 聚合物乳液建筑防水涂料

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料

GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料

GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料

GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料

HG/T 3668-2020 富锌底漆

GB/T 1725-2007 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

5 异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4 不进行复检的项目：无。