2021年常州市食品用塑料包装容器工具等制品市级质量风险监测实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的食品用塑料包装容器工具等制品市级质量风险监测。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则。

2.抽样方法

2.1餐饮企业（含个体经营户）抽样

餐饮企业（含个体经营户）：在常州市餐饮企业使用的食品接触用塑料制品中随机抽取在保质期内的产品，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽取样品应当为同一规格型号、同一批次的产品。本次风险监测抽样基数不做要求，抽样数量为满足检验条件的最小数量。

3.检验依据

表1    食品用塑料包装容器工具等制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单或修订版不适用手本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。