常州市防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市防水卷材产品质量监督抽查检验。本细则内容包括此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产领域、流通领域（实体店）采样

在企业成品库和市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的、保质期内的产品（特殊情况除外）。有必要时，应拍摄、保存抽样过程的影像资料。

表1 抽样数量明细表

| 产品 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 5.0m | 2.5m | 2.5m |

抽样工作由承检机构持“产品质量监督抽查委托书”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按市场售价购买。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表2 防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 主要项目 | 复检用样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 328.26-2007 | B | 是 | 备样 |
| 2 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 | B | 是 | 备样 |
| 3 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 | B | 是 | 备样 |
| 4 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 | B | 是 | 备样 |
| 5 | 拉力 | GB/T 328.8-2007 | B | 是 | 备样 |
| 6 | 延伸率 | GB/T 328.8-2007 | B | 是 | 备样 |
| 7 | 浸水后质量增加 | GB 18242-2008 | B | 是 | 备样 |
| 8 | 渗油性 | GB 18242-2008 | B | 是 | 备样 |
| 9 | 接缝剥离强度 | GB/T 328.20-2007 | B | 是 | 备样 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。